## Arenario Perle

Декоративная краска (Эффект перламутрового песчаника)

Эффект перламутрового песчаника. Декоративная краска на акриловой основе для сухих и влажных помещений. Создает покрытие с перламутровым отблеском и вкраплением минеральных частиц, создающих эффект дымки. Идеально подходит для отделки спальных комнат, гостиных и прихожих.

В работе с данным материалом, не обязательно иметь большой опыт в работе с декоративными покрытиями

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ слоя** | **Наименование** | **Назначение** | **Упаковка** | **Расход уп. (м2)** |
| **1** | **Di Primer** | грунт пропиточный | **5 кг** | **55** |
| **2** | **Tinto muro** | грунт укрывающий | **5 кг** | **46** |
| **3** | **ARENARIO Perle** | декоративная краска | **5 кг** | **30** |

**Нанесение:**

**Подготовка поверхности:**

Поверхность должна быть тщательно подготовлена выравнивающей финишной шпатлевкой как под покраску. Для предотвращения появления трещин на поверхности стен перед нанесением декоративного покрытия желательно оклеить стены флизелиновыми бумажными обоями и нанести грунт глубокого проникновения.

**Нанесение:**

Перед нанесением поверхность необходимо подготовить и обеспылить пропиточным грунтом **«Di Primer»**. На подготовленную поверхность нанести валиком специальный грунт **«Tinto muro»**. Время высыхания грунта 6-8 часов.

После полного высыхания грунта нанести декоративную краску **«ARENERIO Perle»**  широкой кистью средней жесткости равномерными хаотичными масками по всей поверхности стены в 2 слоя. Время нанесения между слоями 4-6 часов в зависимости от влажности помещения.

Расход при стандартной технике нанесения - 0,17 кг на 1 м.кв.

Время схватывания: 50 мин.

Время высыхания: 24 часа

Очистка инструмента: вода

При работе с темными тонами грунт рекомендуется колеровать в цвет базового материала.

**ВНИМАНИЕ!** При нарушении вышеописанной технологии нанесения или при недостаточном уровне квалификации мастера поставщик не несет ответственности за качество покрытия и его долговечность.