## Lumenor

Декоративная краска (Эффект перламутра)

Эффект жемчужного перелива. Декоративная краска на акриловой основе для сухих и влажных помещений. При нанесении натуральной морской губкой создает уникальное покрытие с перламутровым отливом.

Используется в качестве финишного слоя для окрашивания фактурных штукатурок.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ слоя** | **Наименование** | **Назначение** | **Упаковка** | **Расход уп. (м2)** |
| **1** | **Di Primer** | грунт пропиточный | **5 кг** | **55** |
| **2** | **Tinto muro** | грунт укрывающий | **5 кг** | **46** |
| **3** | **LUMENOR** | декоративная краска | **5 кг** | **40** |

**Нанесение:**

**Подготовка поверхности:**

Поверхность должна быть тщательно подготовлена выравнивающей финишной шпатлевкой как под покраску. Для предотвращения появления трещин на поверхности стен перед нанесением декоративного покрытия желательно оклеить стены флизелиновыми бумажными обоями и нанести грунт глубокого проникновения.

**Нанесение:**

Перед нанесением поверхность необходимо подготовить и обеспылить пропиточным грунтом **«Di Primer»**. На подготовленную поверхность нанести валиком специальный укрывающий грунт **«Tinto Muro»**, **предварительно заколерованный в необходимый цвет**. Время высыхания грунта 6-8 часов.

Декоративная краска «Lumenor» наносится морской губкой, кистью, декоративными валиками и другими декоративными инструментами, создавая на поверхности необходимый рисунок.

Расход при стандартной технике нанесения - 0,15 кг на 1 м.кв.

Время схватывания: 10 мин.

Время высыхания: 24 часа

Очистка инструмента: вода

**ВНИМАНИЕ!** При нарушении вышеописанной технологии нанесения или при недостаточном уровне квалификации мастера поставщик не несет ответственности за качество покрытия и его долговечность.